Klassifizierung
Schallschutz
	Rw >= 47dB nach DIN 4109
	
Klimaklasse
	KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
	
Wärmedämmung
	U-Wert ca. 1,60 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
	
PEFC
	85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
	
PRÜM-Produktsortiment
BASIC
	nicht möglich
	
Konstruktionsmerkmale Türblatt
Türblatt
	SD-47, Schallschutztür SK4 nach DIN 4109, Kartonverpackt
	
Beanspruchungsgruppe
	Klasse S (RAL MEB-S)
	
Dicke
	ca.68,0mm
	
Innenlage
	Sandwicheinlage
	
Falz
	Doppelfalz (3-seitig 13x25,5 + 13x25,0)
	
Kantenprofil
	Eckig EC (Rahmenholz lackiert oder Melaminkante)
Premiumkante PK2
	
Bodendichtung
	2 Stk. absenkbare Bodendichtungen
	
Schloss
	Schloss mit PZ-Stanzung (8/80/72)
	
Bänder
	Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
	
Oberflächenart TB
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
Linoleum (kein FSC/PEFC)
	
Konstruktionsmerkmale Zarge
Zarge
	Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
	
Verstellbereich Zierbekleidung
	Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
	
Schließblech
	Standard mit Haltelaschen, silberfarben
	
Bandaufnahme
	Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
	
Hinweis Türschließer
	Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
	
Kantenform
	Rund RU (60/80mm)
Eckig EC (50/55/60/80mm)
Profil PR (65mm)
Softline SLF (70mm)
Hohlkehle HK65/22
	
Oberflächenart Zarge
	CPL
G-TEC®
Lack
Schichtstoff
	
Herstellernachweis
PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de